DATA-SHEET

| SPECIFICATION & DATA SHEET 物质规格数据表 |  | Chemical Analysis: 化学分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Code: 产品编码 | MSHQD –SP182-00 PT | Chemical Name: 化学名称 | N,N’-m-phenylene bismaleimide N,N’-间苯撑双马来酰亚胺 |
| Trade Name: 商品名称 | HVA-2(PDM) | CAS No.: CAS编号: | 3006-93-7 |

Product Information: 产品资料

***Specification 规格

| Appearance (visual inspection): 外观(目测) | yellow or brown powder 黄色或棕色粉末 | Loss on drying %≤ 加热减量%≤ | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Melt point ℃ ≥ 熔点℃ ≥ | 195 | Ash content %≤ 灰分% ≤ | 0.50 |
| Average diameter of granule 平均粒径 | 40um | Residues(150um) %≤ 筛余物（150um）%≤ | 0.10 |

***Typical Properties 主要特性

| Yellow or brown power; and the special gravity 1.44, it is soluble in Tetrahydrofuran and hot acetone; insoluble in petrol aether, chloroform, benzene and water; the melting point is above 195℃. | 黄色或棕色棕色粉末，比重1.44可溶于四氢呋喃和热丙酮中，不溶于石油醚、氯仿、苯和水中，熔点195℃以上。 |
| --- | --- |

***Recommended Applications应用推荐

| HVA-2 serves as multi-purpose rubber agent. It can not only work as curing agent in the processing of rubber, but also work as assistant curing agent for peroxide system and resistant-carbonization agent and adhesion agent tackifier. It can be applied for general rubber, as well as special rubber and rubber-plastic hybrid system. | HVA-2作为多功能橡胶助剂，在橡胶加工过程中既可作硫化剂，也可作过氧化物体系的助硫化剂，还可以作为防焦剂和增粘剂，既适用于通用橡胶，也适用于特种橡胶和橡塑并用体系。 |
| --- | --- |

***Handling and Storage recommendations 推荐使用和存储条件

| The product should be stored in the dry and cooling place with good ventilation and should be avoided hot and sunshine. | 应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射。 |
| --- | --- |

***Package包装

| 25kg/bag 25kg/袋 | 600kg/Pallet(1.1*1.1) 600kg/托(1.1*1.1) |
| --- | --- |